A/S “Ģeoserviss”								                          Pasūtītājs: SIA „Devons”

Ģeotehniskā laboratorija 									Pasūtījuma   Nr. 804175

Piedrujas iela 3 - 107, Rīga								              Objekts: Ūdenssaimniecības attīstība Olaines	   tel.67248039									                            novada Olaines pagasta Stūnīšos

Datums: 25.08.2014.

##### -T -281

##### TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr. 2014-123/4

GRANULOMETRISKĀ SASTĀVA NOTEIKŠANAS REZULTĀTI

| Nr. p.k. | Parauga identifikācija |  | Dziļums, m | Granulometriskais sastāvs % daļiņu  mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Iom% | Filtrācijas koeficients |  |  |  |  |  | Dab. mitrums % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Urb. Nr. | Par. Nr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  g/cm3 |  | e |  | K10 m/diennaktī |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Oļi | Grants |  | Smilts |  |  |  | Putekļi |  |  | Māls |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | >10.0 | 10.0-5.0 | 5.0-2.0 | 2.0-1.0 | 1.0-0.5 | 0.5-0.25 | 0.25-0.10 | 0.10-0.05 | 0.05-0.01 | 0.01-0.005 | <0.005 |  | ird. | sabl. | eird. | esabl. | Kird. | Ksabl. |  | s. | ūd. |
| 1. | 4 | 1 | 1.8 | - | - | - | - | 0.1 | 1.6 | 85.2 | 11.6 | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30° | 29° |
| 2. | 4 | 2 | 7.0 | - | - | - | - | - | 2.4 | 88.8 | 8.0 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 4 | 3 | 7.8 | - | - | - | - | 0.1 | 12.0 | 68.8 | 13.2 | 5.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 2 | 4 | 2.5 | - | - | - | - | 0.4 | 1.2 | 40.8 | 26.4 | 27.4 | 2.5 | 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

GRUNTS KOROZIJA

| Nr. p.k. | Parauga identifikācija |  | Dziļums m | pH | Ogranisko vielu saturs Iorg % | Korozija pret betonu |  | Korozijas aktivitāte pret tēraudu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Urb. Nr. | Par. Nr. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | SO42- mg/kg | Cl - mg/kg | Katodstrāvas vid.blīvums (A/m2) |
| 1. | 4 | 1 | 1.8 | 6.02 |  | 135.0 | 19.9 | 0.040 |

Materiāla testēšana veikta :   1. Granulometriskā sastāva noteikšana  GOST 12536 – 79, p.2,p.3 *

2. Organisko vielu saturs gruntī   LVS EN 13039-2:2003

3. Filtrācijas koeficienta noteikšana  GOST 25584 –90 p.2*

4. Grunts fizikālā raksturojuma noteikšana      -   GOST 5180-84 p.2; p.6; p.9; p.10 *

Izpildītājs:  inženiere                                  I. Meijere

Paraugus laboratorijā piegādāja  un par paraugu kvalitāti atbild pasūtītājs.

Testēšanas rezultāti attiecas tikai uz konkrētajiem testēšanas (objektiem) paraugiem

Testēšanas pārskata reproducēšana nepilnā apjomā nav atļauta